ПАСПОРТ

Связующие литейное  «ТОП»  изм. 3

ТУ   2453-004-49548471-98

Партия №  __                                                  Дата изготовления «___» июня 2005 г.

Количество бочек _______                                       Масса нетто _____________ кг.

Цистерна № _________                                             Масса брутто ____________ кг.

| № п\п | Наименование показателя | Норма для марок К У | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид при температуре 25 ±5С0 | Темная маслянистая однородная жидкость | Соответствует |
| 2 | Массовая доля воды, % не более | 0,2 | 0,1 |
| 3 | Плотность при температуре 20 С0 г/см3 в пределах | 0,890-0,930 | отмен |
| 4 | Условия вязкости при температуре 20 ±5С0 | 25-50 | 26 |
| 5 | Предел прочности при растяжении высушенных образцов, кг/см3,не менее | 10 | Не опред. |
| 6 | Температура застывания, не выше С0 | -10 | (-12) |
| 7 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-65 | 65 |

Срок годности шесть месяцев.

Заключение ОТК: продукт соответствует требованиям ТУ 2453-004-495484.71

Начальник ОТК _______________   Лаборант ОТК _________«___» июня 2005 г.